项目1   低碳钢板件对接立位焊条电弧焊

场次工位号：（）　　　　本项得分：

| 检查项目 | 评判标准 及分值 | 评判等级 |  |  |  |  | 测评 数据 | 实得 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  | IV |  |  |  |
| 焊前准备 | 5分 | 工具及劳保着装不符合要求，参数设置及工具每缺一项或不符合标准一项扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作准备 | 5分 | 试件固定的空间位置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1～2 | ＞2～3 |  | ＜0，＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1～2 | ＞2～3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | 12～14 | ＞14～15 | ＞15～16 |  | ＜12，＞16 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1.5 | ＞1.5～2 | ＞2～3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 | 深度≤0.5、两侧咬边总长度不超过焊缝有效长度的15% |  |  | 深度＞0.5、累计长度超过焊缝有效长度的15% |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 每2mm扣1分 |  |  | 0分 |  |  |  |
| 未焊透 | 尺寸标准 | 无未焊透 | 未焊透深度≤15%δ，总长度≤周长的10% |  |  | 深度＞1.0、 总长度＞周长的10% |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 每5mm扣1分 |  |  | 0分 |  |  |  |
| 正面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 |  | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 8分 | 6分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 |  | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 8分 | 6分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 | 0 | ＞0～1 | ＞1～2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 | 0.5～1 | ＞1～2 | ＞2～3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0 | 1～2° | 2～3° |  | ＞3° |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 错边 | 尺寸标准 | 0 | 0～1 | 1～2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 表面气孔与夹渣 | 10分 | 每有一处扣2分，扣满10分为止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间定额 | 操作时间 | 每超1分钟从总分中扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观缺陷记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成型评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  | 良 |  |  | 中 |  | 差 |  |  |
| 焊缝均匀、细密，高低宽窄一致 |  | 成形较好，焊缝均匀、平整 |  |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲，高低、宽窄明显 |  |  |
| 否定项：1、焊缝表面存在裂纹、未熔合缺陷。2、焊接操作时任意更改试件焊接位置。3、焊缝原始表面破坏。4、焊接时间超出定额的50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分人：年月日核分人：年月日

项目2低碳钢管件对接水平固定焊

场次工位号：（）　　　　本项得分：

| 检查项目 | 评判标准 及分值 | 评判等级 |  |  |  |  | 测评 数据 | 实得 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  | IV |  |  |  |
| 焊前准备 | 5分 | 工具及劳保着装不符合要求，参数设置及工具每缺一项或不符合标准一项扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作准备 | 5分 | 试件固定的空间位置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件装配 | 5分 | 点固位置要符合要求，不许在6点钟位置点固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊瘤、烧穿 | 5分 | 两面焊缝表面不允许有焊瘤、烧穿等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1～2 | ＞2～3 |  | ＜0，＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1～2 | ＞2～3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | 12～14 | ＞14～15 | ＞15～16 |  | ＜12，＞16 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1.5 | ＞1.5～2 | ＞2～3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 | 深度≤0.5、两侧咬边总长度不超过焊缝有效长度的15% |  |  | 深度＞0.5、累计长度超过焊缝有效长度的15% |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 每2mm扣1分 |  |  | 0分 |  |  |  |
| 未焊透 | 尺寸标准 | 无未焊透 | 未焊透深度≤15%δ，总长度≤周长的10% |  |  | 深度＞1.0、 总长度＞周长的10% |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 每5mm扣1分 |  |  | 0分 |  |  |  |
| 正面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 |  | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 8分 | 6分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 | 0 | ＞0～1 | ＞1～2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 | 0.5～1 | ＞1～2 | ＞2～3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 5分 | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 错边 | 尺寸标准 | 0 | 0～1 | 1～2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 表面气孔与夹渣 | 10分 | 每有一处扣2分，扣满10分为止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间定额 | 操作时间 | 每超1分钟从总分中扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观缺陷记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝外观成型评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  | 良 |  |  | 中 |  | 差 |  |  |
| 焊缝均匀、细密，高低宽窄一致 |  | 成形较好，焊缝均匀、平整 |  |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲，高低、宽窄明显 |  |  |
| 否定项：1、焊缝表面存在裂纹、未熔合缺陷。2、焊接操作时任意更改试件焊接位置。3、焊缝原始表面破坏。4、焊接时间超出定额的50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分人：年月日核分人：年月日

电焊工操作技能考核评分记录表

考件编号姓名准考证号单位

总成绩表

| 序号 | 试题名称 | 配分 | 得分 | 权重 | 最后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低碳钢板件对接仰位焊条电弧焊 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 低碳钢管件对接水平固定焊条电弧焊 | 50 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

统分人：年月日